| Таблица сравнительных технических характеристик шпунтовых свай |
| --- |
| Тип сваи | Марка стали | Ширина шпунта | Приведенная мacсa | Упругий момент сопротив- ления | Мини-мальный предел текучести | Прочность шпунтовой стенки | Экономия массы шпунта на м2 |
|  |  |  | к длине шпунта | к площади шпунта |  |  |  |  |
|  |  | мм | кг/м | кг/м2 | cm3/m | H/мм2 | kHм/м | кг | % |
| Л4 | Ст3кп | 405 | 74 | 182.7 | 2200 | 235 | 517 | - | - |
| VL603KN | S430GP | 600 | 66.9 | 111,5 | 1230 | 430 | 529 | - 71,2 | 39,0 |
| VL603K | S430GP | 600 | 67,8 | 113,0 | 1241 | 430 | 534 | - 69,7 | 38,1 |
| VL603Z | S430GP | 600 | 72,1 | 120,2 | 1300 | 430 | 559 | - 62,5 | 34,2 |
| VL604A | S355GP | 600 | 71,0 | 118,3 | 1564 | 355 | 555 | - 64,4 | 35,2 |
| VL604 | S355GP | 600 | 73,1 | 121,8 | 1618 | 355 | 574 | - 60,9 | 33,3 |
| VL604K | S355GP | 600 | 75,2 | 125,3 | 1672 | 355 | 594 | -57,4 | 31,4 |
| VL605A | S355GP | 600 | 76,5 | 127,5 | 1821 | 355 | 646 | - 55,2 | 30,2 |
| VL605N | S270GP | 600 | 82,1 | 136,9 | 2019 | 270 | 545 | -45,8 | 25,1 |
| Л4 | 16хг | 405 | 74 | 182.7 | 2200 | 270 | 594 | - | - |
| VL604A | S390GP | 600 | 71,0 | 118,3 | 1564 | 390 | 610 | -64,4 | 35,3 |
| VL604 | S390GP | 600 | 73,1 | 121,8 | 1618 | 390 | 631 | -60,9 | 33,3 |
| VL604K | S355GP | 600 | 75,2 | 125,3 | 1672 | 355 | 594 | -57,4 | 31,4 |
| VL605A | S355GP | 600 | 76,5 | 127,5 | 1821 | 355 | 647 | -55,2 | 30,2 |
| VL605N | S355GP | 600 | 82,1 | 136,9 | 2019 | 355 | 717 | -45,8 | 25,1 |
| VL605KN | S355GP | 600 | 85,6 | 142,7 | 2117 | 355 | 752 | -40,0 | 21,9 |
| VL606A | S270GP | 600 | 85,4 | 142,3 | 2205 | 270 | 595 | -40,4 | 22,1 |
| Л5 | Ст3кп | 420 | 100 | 238.1 | 2962 | 235 | 696 | - | - |
| VL604 | S430GP | 600 | 73,1 | 121,8 | 1618 | 430 | 696 | -116,3 | 48,9 |
| VL604K | S430GP | 600 | 75,2 | 125,3 | 1672 | 430 | 719 | -112,8 | 47,9 |
| VL605A | S390GP | 600 | 76,5 | 127,5 | 1821 | 390 | 710 | -110,6 | 46,5 |
| VL605N | S355GP | 600 | 82,1 | 136,9 | 2019 | 355 | 717 | -101,2 | 42,5 |
| VL605KN | S355GP | 600 | 85,6 | 142,7 | 2117 | 355 | 752 | -95,4 | 40,1 |
| VL606A | S355GP | 600 | 85,4 | 142,3 | 2205 | 355 | 783 | -95,8 | 40,2 |
| VL606AN | S355GP | 600 | 89,8 | 149,6 | 2355 | 355 | 836 | -88,5 | 37,2 |
| VL606N | S355GP | 600 | 94,1 | 156,8 | 2506 | 355 | 890 | -81,3 | 34,2 |
| VL606K | S270GP | 600 | 96,6 | 161,1 | 2602 | 270 | 703 | -77,0 | 32,3 |
| Л5 | 16хг | 420 | 100 | 238.1 | 2962 | 270 | 800 | - | - |
| VL605N | S430GP | 600 | 82,1 | 136,9 | 2019 | 430 | 868 | -101,2 | 42,5 |
| VL605KN | S390GP | 600 | 85,6 | 142,7 | 2117 | 390 | 826 | -95,4 | 40,1 |
| VL606A | S390GP | 600 | 85,4 | 142,3 | 2205 | 390 | 860 | -95,8 | 40,2 |
| VL606AN | S355GP | 600 | 89,8 | 149,6 | 2355 | 355 | 836 | -88,5 | 37,2 |
| VL606N | S355GP | 600 | 94,1 | 156,8 | 2506 | 355 | 890 | -81,3 | 34,1 |
| VL606K | S355GP | 600 | 96,6 | 161,1 | 2602 | 355 | 924 | -77,0 | 32,3 |
| VL606KN | S355GP | 600 | 102,3 | 170,5 | 2774 | 355 | 985 | -67,6 | 28,4 |
| VL607 | S270GP | 600 | 112,4 | 187,3 | 3211 | 270 | 867 | -50,8 | 21,3 |
| Л5-УМ | 240 | 506 | 113,8 | 224,9 | 3555 | 240 | 853 | - | - |
| VL605N | S430GP | 600 | 82,1 | 136,9 | 2019 | 430 | 868 | -88,0 | 39,1 |
| VL605KN | S430GP | 600 | 85,6 | 142,7 | 2117 | 430 | 910 | -82,2 | 36,5 |
| VL606A | S390GP | 600 | 85,4 | 142,3 | 2205 | 390 | 860 | -82,6 | 36,7 |
| VL606AN | S390GP | 600 | 89,8 | 149,6 | 2355 | 390 | 919 | -75,3 | 33,5 |
| VL606N | S355GP | 600 | 94,1 | 156,8 | 2506 | 355 | 890 | -68,1 | 30,3 |
| VL606K | S355GP | 600 | 96,6 | 161,1 | 2602 | 355 | 924 | -63,8 | 28,4 |
| VL606KN | S355GP | 600 | 102,3 | 170,5 | 2774 | 355 | 985 | -54,4 | 24,2 |
| VL607А | S355GP | 600 | 106,2 | 177,1 | 3006 | 355 | 1067 | -47,8 | 21,3 |
| VL607 | S270GP | 600 | 112,4 | 187,3 | 3211 | 270 | 867 | -37,6 | 16,7 |
| Л5-УМ | С255 | 506 | 113,8 | 224,9 | 3555 | 255 | 907 | - | - |
| VL605KN | S430GP | 600 | 85,6 | 142,7 | 2117 | 430 | 910 | -82,2 | 36,5 |
| VL606A | S430GP | 600 | 85,4 | 142,3 | 2205 | 430 | 948 | -82,6 | 36,7 |
| VL606AN | S390GP | 600 | 89,8 | 149,6 | 2355 | 390 | 919 | -75,3 | 33,5 |
| VL606N | S390GP | 600 | 94,1 | 156,8 | 2506 | 390 | 977 | -68,1 | 30,3 |
| VL606K | S355GP | 600 | 96,6 | 161,1 | 2602 | 355 | 924 | -63,8 | 28,4 |
| VL606KN | S355GP | 600 | 102,3 | 170,5 | 2774 | 355 | 985 | -54,4 | 24,2 |
| VL607А | S355GP | 600 | 106,2 | 177,1 | 3006 | 355 | 1067 | -47,8 | 21,3 |
| VL607 | S355GP | 600 | 112,4 | 187,3 | 3211 | 355 | 1140 | -37,6 | 16,7 |
| VL607К | S270GP | 600 | 116,8 | 194,7 | 3365 | 270 | 909 | -30,2 | 13,4 |
| Л5-УМ | С345Д | 506 | 113,8 | 224,9 | 3555 | 345 | 1227 | - | - |
| VL607А | S430GP | 600 | 106,2 | 177,1 | 3006 | 430 | 1293 | -47,8 | 21,3 |
| VL607 | S390GP | 600 | 112,4 | 187,3 | 3211 | 390 | 1252 | -37,6 | 16,7 |
| VL607К | S390GP | 600 | 116,8 | 194,7 | 3365 | 390 | 1312 | -30,2 | 13,4 |
| Л5-УМ | 355 | 506 | 113,8 | 224,9 | 3555 | 355 | 1262 | - | - |
| VL607А | S430GP | 600 | 106,2 | 177,1 | 3006 | 430 | 1293 | -47,8 | 21,3 |
| VL607 | S430GP | 600 | 112,4 | 187,3 | 3211 | 430 | 1381 | -37,6 | 16,7 |
| VL607К | S390GP | 600 | 116,8 | 194,7 | 3365 | 390 | 1312 | -30,2 | 13,4 |
| ООО «Электро Макс», РБ, 220125, г. Минск, Пр. Независимости, 185-п6, т./ф.+375 17 373-77-74 (71-75). |